	Российская академия наук . Уральское отделение

	Уральский минералогический сборник, 2009, № 16


С. А. Репина
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Редкоземельных  ЭЛЕМЕНТОВ 
В КРИСТАЛЛАХ МОНАЦИТА

ИЗ КОНЦЕНТРАТОВ ОГУ «УРАЛМОНАЦИТ»
S. A. Repina
DISTRIBUTION OF REE IN MONAZIТE CRYSTALS 

FROM CONCENTRATIONS ОГУ «URALMONAZIТE»

Введение

Работы по изучению монацитовых концентратов со складов ОГУ «УралМонацит» были начаты в 2007 году С. А. Репиной и В. И. Поповой. Изначально интерес к монацитовому сырью был вызван желанием исследовать огромный массив минерального вещества, в котором предполагалось наличие большого количества генетически разнородного материала. На его основе на современном физико-химическом уровне планировалось провести исследование типохимических особенностей и свойств монацита как важного индикатора условий редкометального рудообразования. Для этого необходимо было изучить микроструктуру редкоземельных минералов, особенности фракционирования лантаноидов и элементов-примесей по зонам и пирамидам роста кристаллов, выявить последовательность кристаллизации РЗЭ. Концентраты, хранящиеся на складе, были получены в 50-х гг. прошлого века, сведениями об источниках их поступления и методах их обогащения мы не располагаем. Ранее изучение концентратов с целью его промышленной переработки проводилось валовыми технологическими пробами.
Половина из 800 имеющихся партий концентратов охарактеризована 42 пробами. В них были определены содержания тория, редких земель, минеральный состав и проанализированы отдельные разновидности монацита. В ходе этих исследований получено свыше 300 анализов на микрозонде с энергодисперсионными спектрометрами. Из-за низкой чувствительности прибора в большинстве результатов не фиксировался Eu, промежуточные РЗЭ и Y. 
Редкоземельные элементы являются важными геохимическими индикаторами для решения самых разнообразных генетических вопросов. Наиболее детально изучено поведение РЗЭ в магматических процессах, гораздо меньше данных об их свойствах в гидротермальных системах. Минералы-носители редких земель в большинстве случаев изучались либо валовыми методами, либо охарактеризованы 3–5 микрозондовыми анализами на один кристалл, что явно недостаточно для выявления закономерностей в поведении РЗЭ. 
Концентраты представляют красновато-коричневый песок фракции –2.5+0.8 мм, состоящий преимущественно из окатанных обломков и кристаллов с матовыми гранями монацита (78–97 об. %) и прочих акцессориев (Репина и др., 2008). По типоморфным признакам было выделено семь разновидностей монацита-(Се) (Пушкарева, 2008). 
Методы исследований

Детальное изучение состава монацита по зонам и секторам роста кристаллов проведено в 11 представительных зернах с разными типоморфными свойствами, и частично сохранивших кристаллографические очертания (рис. 1). По двум-трем пирамидам роста разных простых форм в кристаллах проведено микрозондовое профилирование и получено около 140 локальных анализов, по 10–20 на индивид. Часть из них, с неоднозначными результатами, детализировалась в характеристическом излучении.
Весь массив данных обрабатывался с помощью корреляционного анализа, стандартный пакет которого входит в состав Microsoft Excel. По результатам анализа во всех монацитах установлены группы изоморфных смесей РЗЭ. При выделении разновидностей в качестве вспомогательных характеристик использованы отношения оксидов La/Nd, элементов Eu/Eu* и Ce/Ce* (где Eu* и Се* – нормированные на хондрит).
	[image: image1.jpg]




	Рис. 1. Сечения зерен монацита в размером 0.8 –1.5 мм и профили микрозондовых исследований.


Отдельно стоит отметить большую трудоемкость при изучении редкоземельных минералов, что нередко связано с последовательным их изучением на микроанализаторах разной чувствительности. Высокая изоморфная емкость монацита, как в позиции лантаноидов, так и в позиции фосфора, приводит к необходимости определения содержаний более 20 элементов, что влечет за собой ряд методических сложностей. На качестве анализов сказывается и обилие в монаците микровключений, размер которых не превышает диаметра пучка электронов, и при большом объеме исследований нет возможности детализировать каждый результат.
В квантовой физике, в химии и геохимии существует множество разных вариантов систематизации лантаноидов. Иногда La рассматривается отдельно от семейства, оставшиеся 14 элементов делят пополам на цериевую (Се–Gd) и тербиевую (Tb–Lu) группы, но также иногда исключают Lu. Остановимся на систематике РЗЭ, принятой в геохимии, где к редкоземельным элементам относят лантаноиды от La до Lu, а в ряде случаев и Y, являющийся геохимическим двойником Но. По распространенности в минералах, горных породах и рудах РЗЭ подразделяются на две группы: цериевую и иттриевую. В свою очередь иттриевые лантаноиды делятся на две подгруппы: средние и тяжелые (табл. 1). 
Таблица 1

Систематика редкоземельных элементов (Редкие металлы, 2008)

	Лантаноиды – Ln
	Y

	Цериевая группа – LnCe
	Иттриевая группа – LnY
	

	Легкие LnCe
	Средние LnSm
	Тяжелые LnEr
	

	La
	Ce
	Pr
	Nd*
	Sm
	Eu
	Gd
	Tb
	Dy
	Ho
	Er
	Tm
	Yb
	Lu
	


Примечание. В периодической системе за Nd следует Pm, который получен пока только в искусственных условиях 

Разновидности монацита и особенности их состава
В ряду монацита известно четыре минеральных вида: монацит-(Се), -(La), -(Nd) и -(Sm), которые мы и надеялись обнаружить в таком огромном количестве минерального вещества. Но как оказалось, все изученные монациты имеют существенно цериевый состав Се>La>Nd, осложненный примесями LnSm, Th, Ca, Si, U, Pb, иногда Y. Выделение разновидностей монацита оказалось сложной задачей, так как ни один из признаков и даже их совокупность, таких как цвет, прозрачность, морфология зерен, вариации основного состава Ln и примеси, не стали определяющими. И до сих пор нет уверенности, что выделенные 7 разновидностей – это их окончательное количество.
Типоморфные свойства. По цвету и прозрачности все зерна монацита можно разделить на две основные группы: непрозрачные кирпично-красные пятнистые и прозрачные желтые. Обе разности могут находиться в виде зерен неправильной формы или в виде кристаллов, те и другие могут быть в разной степени окатанными. Между ними наблюдается множество переходов по цвету и прозрачности. Кристаллы чаще наблюдаются среди мелких (до 1 мм) зерен: кирпично-красные имеют пинакоидально-призматический облик, желтые – пинакоидально-ромбовидный. Крупные зерна встречаются в виде кирпично-красных угловато-плитчатых или коричнево-желтых округлых обломков. Зональность в кристаллах монацита практически не наблюдается, либо очень слабо проявляется в виде зон, обогащенных микровключениями. 

Элементы-примеси являются более значимыми признаками для выделения разновидностей монацита. Примесь иттрия отмечается примерно в десятой части всех зерен. По ее наличию все монациты разделяются на две группы: I – безиттриевые и II – с примесью иттрия (табл. 2). Содержание Y2O3 варьирует от 0.45 (на пределе чувствительности прибора) до 3 мас. %. С примесью иттрия увеличивается количество элементов LnSm группы, вплоть до Но. Суммарное содержание элементов LnSm группы может достигать 3.5 мас. %. Чаще всего иттрий отмечается в желтых прозрачных кристаллах, но может присутствовать и в кирпично-красных индивидах. В связи с этим наличие иттрия также не является отчетливым признаком для выделения разновидностей монацита.
Для иттриевых разновидностей характерна примесь кальция, количество СаО может достигать 4 мас. %. Предел обнаружения у СаО ниже, поэтому по его минимальным содержаниям около 0.1 мас. % можно предполагать присутствие иттрия, которое и подтверждается одиночными результатами в некоторых кристаллах (см. табл. 2, зерно 8). Между Са и Si в ряде случаев устанавливается обратная зависимость (коэффициент корреляции r = –0.91), что, может быть связано с гетеровалентным изоморфизмом [(REE3+Y3+)1-хCa2+х]+ P5+ ( Th4++Si4+.
Во всех монацитах в том или ином количестве присутствует примесь ThО2 0.6–23 %. В прямой зависимости от содержаний тория находятся примеси урана, свинца и кремния с максимальными концентрациями: UО2–4 %, PbО–1.9 % и SiО2–6.5 %. Самые высокие и в то же время низкие содержания тория типичны для кирпично-красных монацитов, в них же отмечается обилие микронных включений брабантита CaTh(PO4)2, хаттонита ThSiO4 или торита ThSiO4, ураноторита (Th,U)SiO4, ксенотима, циркона, из-за чего в ряде анализов содержания ThО2 достигают 34.6 мас. % (табл. 2, зерно 106, ан. 20). Перечисленные минералы установлены в характеристическом излучении в трех кирпично-красных зернах монацита 87, 50, 106 (рис. 2 а, б). Метамиктные монациты содержат примесь FeO до 2.3 мас. % (Репина и др., 2008).
Состав лантаноидов в монацитах представлен элементами от La до Но, среди них основную долю составляют La, Се, Nd, содержания оксидов каждого из них находится в пределах 10–35 %. Концентрации остальных редких земель пропорционально снижаются с 5 до 0.2 мас. %. Примесь Th существенно влияет на содержания Се и La, в меньшей степени Nd. По отношению La2О3/Nd2О3 все монациты разделились на две группы: в одних его значения колеблются в пределах 1.67–1.74, и монациты имеют состав Се>La>Nd, в других это отношение ниже (0.68–0.97) и разброс более значителен при составе Се>Nd ≥La. По отношению Eu/Eu* выделилось три группы (0.15; 0.45–0.5 и >1), а по Се/Се* – две (0.83–0.91 и >1). Все эти показатели никак не увязываются ни между собой, ни с типоморфнымими свойствами монацитов.

Разновидности монацитов. Задача по выделению разновидностей изначально не ставилась, она возникла из необходимости набора статистических данных для анализа распределения редких земель в минералах различного состава и генезиса. Все семь выделенных разновидностей имеют больше сходства, чем различий, что может быть объяснено единым генетическим типом минерализации. Подобное и даже большее количество разновидностей монацита может присутствовать как на одном рудном месторождении, так и в пределах одного гранитного массива и в его дериватах. 
Сравним основные свойства разновидностей монацита в концентратах со складов ОГУ «УралМонацит» (табл. 3). В безиттриевых и бескальциевых разностях выделяется две разновидности: монациты I/1 и I/2. Большинство характеристик у них совпадают, но различаются они формой зерен и средним содержанием ThО2: в первой разности – 17.75 мас. %, во второй – 2.14 мас. %. От иттрийсодержащих монацитов они отличаются более высоким отношением Eu/Eu* (около 1). По коэффициентам парной корреляции обе разновидности показали полное сходство и на этом основании были объединены в одну группу.

Таблица 2

Составы различных типов монацитов из концентратов складов ОГУ “УралМонацит», мас %

	Типы
	№

зерна
	№ ан.
	La2O3
	Ce2O3
	Pr2O3
	Nd2O3
	Sm2O3
	Eu2O3
	Gd2O3
	Tb2O3
	Dy2O3
	Hо2O3
	Y2O3
	ThO2
	CaO
	UO2
	PbO
	P2O5
	SiO2
	Сумма

	I/1
	87
	1 ц
	14.27
	22.13
	2.95
	7.88
	1.38
	–
	0.38
	0.29
	–
	–
	–
	18.85
	–
	4.05
	1.90
	20.48
	5.68
	100.24

	
	
	2
	12.92
	22.44
	2.67
	8.26
	1.05
	–
	0.40
	0.16
	–
	–
	–
	20.70
	–
	3.65
	1.84
	20.04
	6.31
	100.45

	
	
	3
	14.02
	25.12
	3.08
	8.60
	1.07
	–
	0.30
	0.19
	–
	–
	–
	18.26
	–
	3.04
	1.60
	19.79
	5.53
	100.61

	
	
	4
	14.87
	26.25
	3.29
	8.95
	1.14
	–
	0.37
	0.16
	–
	–
	–
	15.33
	–
	2.90
	1.51
	20.71
	4.84
	100.34

	
	
	5
	14.98
	20.94
	3.50
	8.77
	1.43
	0.26
	0.39
	–
	–
	–
	–
	21.96
	–
	2.32
	1.87
	19.73
	4.12
	100.29

	
	
	6 к
	13.03
	24.19
	2.83
	8.42
	1.15
	–
	0.25
	0.13
	–
	–
	–
	18.59
	–
	3.27
	1.78
	19.99
	6.48
	100.09

	
	
	7 ц
	13.34
	23.49
	3.10
	8.12
	1.18
	0.24
	0.32
	0.17
	–
	–
	–
	19.06
	–
	3.41
	1.59
	20.76
	5.72
	100.50

	
	
	8
	16.10
	17.32
	3.89
	7.70
	1.59
	0.33
	0.62
	0.27
	–
	0.21
	–
	22.86
	0.13
	4.27
	1.16
	17.36
	6.58
	100.39

	
	
	9
	14.29
	26.43
	3.35
	5.16
	1.51
	–
	0.35
	0.29
	–
	0.28
	–
	21.91
	1.02
	3.94
	1.33
	13.54
	6.81
	100.40

	
	
	10
	15.42
	28.71
	3.25
	9.60
	1.55
	–
	0.50
	0.26
	–
	–
	–
	10.96
	–
	2.05
	0.32
	25.00
	2.97
	100.59

	
	
	11
	15.26
	28.08
	3.41
	9.39
	1.47
	0.22
	0.31
	0.20
	–
	0.21
	–
	12.40
	–
	2.30
	0.77
	25.09
	3.56
	102.65

	
	
	12
	14.01
	24.44
	3.52
	7.32
	1.28
	–
	0.43
	0.37
	–
	0.26
	–
	19.10
	–
	4.00
	1.67
	17.50
	6.44
	100.34

	
	
	13 к
	16.91
	26.47
	3.60
	9.94
	1.60
	–
	0.52
	0.23
	–
	–
	–
	10.29
	–
	2.20
	–
	25.27
	3.51
	100.53

	
	50
	1 ц
	18.34
	32.81
	3.69
	10.88
	2.16
	0.24
	0.31
	0.14
	–
	–
	–
	1.12
	–
	0.28
	–
	29.53
	0.74
	100.26

	
	
	2
	18.47
	33.12
	3.68
	10.85
	1.46
	–
	0.42
	0.17
	–
	–
	–
	3.43
	–
	0.56
	–
	26.50
	0.88
	99.53

	
	
	5 к
	18.20
	32.63
	3.73
	10.18
	1.35
	–
	0.30
	0.21
	–
	–
	–
	4.64
	–
	1.00
	–
	26.84
	1.22
	100.29

	
	
	6 ц
	18.07
	33.97
	4.01
	10.64
	1.21
	–
	0.42
	0.14
	–
	
	–
	1.28
	–
	0.47
	–
	28.44
	0.57
	99.23

	
	
	7
	21.70
	33.44
	4.95
	9.78
	1.87
	–
	0.64
	0.34
	–
	0.33
	–
	1.40
	–
	0.69
	–
	24.24
	1.30
	100.69

	
	
	8
	19.34
	32.25
	4.23
	12.01
	1.50
	–
	0.28
	0.23
	–
	–
	–
	0.63
	–
	0.32
	–
	29.01
	0.62
	100.42

	
	
	9
	18.47
	34.74
	3.83
	10.86
	1.41
	–
	0.25
	0.21
	–
	–
	–
	1.19
	–
	0.36
	–
	28.55
	0.90
	100.77

	
	
	10
	18.48
	32.83
	4.18
	11.12
	1.41
	0.25
	0.48
	0.26
	–
	–
	–
	2.08
	–
	0.44
	–
	28.32
	1.02
	100.87

	
	
	13 к
	17.21
	32.41
	3.66
	10.45
	1.28
	0.28
	0.29
	0.20
	–
	–
	–
	4.46
	–
	1.04
	–
	27.77
	1.45
	100.50

	II/1
	8
	1 ц
	15.46
	31.32
	2.66
	8.89
	0.92
	–
	–
	0.12
	–
	–
	–
	8.61
	0.10
	1.03
	0.51
	28.09
	2.47
	100.19

	
	
	2
	14.67
	31.99
	3.00
	8.58
	1.07
	–
	0.24
	–
	–
	–
	0.50
	8.46
	0.12
	1.22
	0.56
	27.44
	2.60
	100.45

	
	
	3
	15.16
	32.04
	3.22
	8.73
	1.09
	–
	–
	0.22
	–
	–
	–
	8.55
	0.11
	1.02
	0.55
	27.26
	2.57
	100.49

	
	
	5
	15.61
	31.57
	3.34
	8.89
	1.07
	–
	0.27
	0.11
	–
	–
	–
	8.66
	0.11
	1.11
	0.33
	27.32
	2.57
	100.98

	
	
	6 к
	14.86
	31.21
	3.32
	9.12
	1.18
	–
	0.22
	0.13
	–
	–
	–
	8.46
	0.11
	1.13
	0.57
	27.13
	2.57
	100.01

	
	
	8
	14.64
	31.67
	3.00
	9.11
	1.10
	–
	0.26
	0.16
	–
	–
	–
	8.70
	0.13
	1.04
	0.66
	27.62
	2.60
	100.70

	
	
	9
	14.51
	31.49
	3.42
	9.26
	1.00
	–
	0.30
	0.16
	–
	–
	–
	8.54
	0.13
	1.18
	0.53
	27.17
	2.67
	100.34

	
	
	10
	14.46
	31.78
	3.48
	8.81
	0.97
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	8.75
	0.12
	1.14
	0.72
	27.85
	2.57
	100.64

	
	
	12
	14.46
	31.35
	3.29
	8.93
	0.99
	–
	–
	0.14
	–
	–
	–
	8.99
	0.11
	1.26
	0.57
	27.85
	2.61
	100.55

	
	
	13 к
	15.33
	31.61
	3.05
	9.40
	1.11
	–
	0.25
	0.11
	–
	–
	–
	7.99
	0.08
	1.01
	0.56
	27.74
	2.41
	100.64


Продолжение табл. 2
	Типы
	№

зерна
	№ ан.
	La2O3
	Ce2O3
	Pr2O3
	Nd2O3
	Sm2O3
	Eu2O3
	Gd2O3
	Tb2O3
	Dy2O3
	Hо2O3
	Y2O3
	ThO2
	CaO
	UO2
	PbO
	P2O5
	SiO2
	Сумма

	II/2
	34
	1 ц
	14.95
	25.63
	3.05
	9.10
	2.24
	0.23
	1.13
	0.25
	0.25
	–
	1.42
	10.14
	0.81
	1.61
	0.84
	27.06
	2.07
	100.80

	
	
	2
	21.07
	28.16
	3.07
	8.87
	1.88
	–
	0.95
	0.19
	–
	–
	0.51
	7.68
	0.73
	1.28
	0.52
	24.04
	1.47
	100.42

	
	
	3
	20.56
	28.19
	2.87
	8.83
	2.17
	–
	0.88
	0.21
	–
	–
	1.38
	9.84
	0.80
	1.70
	0.72
	20.73
	1.99
	100.88

	
	
	4
	20.90
	28.64
	2.96
	9.12
	1.96
	–
	0.80
	0.20
	–
	–
	0.45
	6.88
	0.44
	1.39
	–
	25.03
	1.95
	100.73

	
	
	5
	18.66
	21.55
	3.13
	9.13
	2.28
	–
	1.02
	0.18
	–
	–
	1.22
	12.20
	1.12
	2.14
	0.61
	25.01
	2.27
	100.54

	
	
	6 к
	12.19
	24.72
	3.14
	9.85
	2.32
	–
	1.13
	0.19
	0.27
	0.18
	1.31
	11.87
	0.78
	2.16
	1.12
	26.79
	2.47
	100.47

	
	
	7 ц
	13.81
	27.54
	3.33
	9.84
	2.38
	–
	1.04
	0.20
	–
	–
	0.95
	9.62
	0.68
	1.86
	0.81
	26.36
	2.11
	100.51

	
	
	8
	14.49
	27.66
	3.48
	10.24
	2.34
	–
	1.01
	0.22
	–
	0.24
	0.59
	7.92
	1.96
	1.28
	0.42
	26.66
	1.75
	100.24

	
	
	9
	16.02
	26.19
	3.95
	8.33
	2.48
	0.26
	1.23
	0.25
	–
	–
	1.14
	10.72
	0.74
	1.97
	0.76
	24.16
	2.27
	100.48

	
	
	10
	13.67
	26.66
	2.94
	10.15
	1.93
	–
	1.00
	0.24
	–
	–
	1.17
	9.50
	0.58
	1.77
	0.77
	27.50
	2.13
	100.01

	
	
	11
	15.14
	30.36
	3.35
	11.32
	2.57
	–
	1.11
	0.25
	–
	–
	0.41
	4.51
	0.23
	0.89
	–
	28.48
	2.35
	100.98

	
	
	12 к
	14.59
	28.64
	3.46
	9.19
	2.21
	–
	1.21
	0.22
	–
	–
	1.61
	9.00
	0.74
	1.89
	1.02
	24.45
	2.05
	100.29

	II/3
	5
	2
	10.89
	23.94
	3.53
	10.46
	2.54
	0.27
	1.22
	0.21
	0.33
	–
	3.07
	8.37
	1.39
	1.76
	0.73
	30.90
	0.91
	100.50

	
	
	4
	10.80
	25.79
	3.07
	10.24
	2.44
	0.27
	1.20
	0.23
	0.34
	–
	2.88
	8.05
	1.38
	1.62
	0.67
	30.35
	0.88
	100.19

	
	
	5
	10.60
	25.30
	3.05
	10.24
	2.45
	–
	1.41
	0.24
	0.49
	0.20
	3.00
	8.09
	1.41
	1.83
	0.64
	30.49
	1.17
	100.60

	
	
	6 к
	10.51
	25.77
	3.03
	10.25
	2.35
	0.25
	1.13
	0.21
	0.25
	0.22
	3.12
	7.90
	1.36
	1.70
	0.65
	30.78
	0.88
	100.36

	
	
	7ц
	9.56
	24.95
	3.41
	10.90
	2.86
	–
	1.24
	0.19
	0.29
	–
	1.50
	10.45
	1.65
	1.59
	0.83
	29.96
	0.97
	100.34

	
	
	8
	9.88
	25.16
	3.31
	11.09
	2.93
	–
	1.42
	0.15
	0.26
	–
	1.64
	10.38
	1.66
	1.50
	0.62
	29.99
	0.88
	100.85

	
	
	9
	9.32
	22.59
	3.29
	11.82
	3.11
	–
	1.45
	0.18
	–
	–
	1.42
	10.45
	1.70
	1.96
	0.74
	31.45
	0.96
	100.47

	
	
	10
	9.45
	24.40
	3.25
	11.12
	3.01
	–
	1.48
	0.19
	–
	–
	1.29
	10.53
	1.57
	1.72
	0.97
	30.56
	0.95
	100.48

	
	
	11
	9.79
	25.10
	3.17
	10.96
	2.57
	–
	1.28
	0.25
	–
	–
	1.76
	10.34
	1.64
	1.73
	0.81
	29.85
	1.08
	100.32

	
	
	12 к
	10.32
	26.23
	3.22
	10.95
	2.84
	–
	1.43
	0.21
	–
	–
	1.37
	9.02
	1.56
	1.53
	0.72
	29.98
	0.96
	100.33

	
	16
	1 ц
	9.65
	24.97
	3.31
	11.31
	2.80
	–
	1.24
	0.23
	0.29
	–
	2.15
	9.35
	1.42
	1.72
	0.60
	30.59
	1.09
	100.70

	
	
	2
	9.74
	25.00
	3.41
	10.93
	2.89
	–
	0.98
	0.20
	0.30
	–
	2.13
	9.24
	1.42
	1.72
	1.00
	30.39
	0.74
	100.08

	
	
	3
	9.94
	25.95
	3.09
	11.10
	2.80
	0.30
	1.19
	0.24
	0.29
	–
	2.07
	8.82
	1.32
	1.54
	0.53
	30.22
	1.02
	100.44

	
	
	4
	8.64
	25.09
	3.71
	11.25
	2.88
	0.24
	1.28
	0.21
	0.23
	–
	2.25
	8.85
	1.36
	1.74
	0.76
	30.64
	1.03
	100.15

	
	
	5 к
	9.45
	25.82
	3.24
	11.06
	2.93
	–
	1.33
	0.21
	–
	–
	2.48
	9.26
	1.26
	1.88
	0.76
	29.67
	1.14
	100.51

	
	
	6 ц
	12.18
	23.40
	3.50
	11.26
	2.53
	–
	1.39
	0.23
	0.35
	–
	1.99
	9.32
	1.43
	1.90
	0.79
	29.52
	1.11
	100.88

	
	
	7
	12.80
	23.65
	3.20
	10.71
	2.46
	0.22
	1.27
	0.23
	–
	–
	2.53
	9.15
	1.47
	1.69
	0.85
	29.26
	0.96
	100.45

	
	
	8
	12.31
	23.53
	3.32
	10.88
	2.93
	–
	1.34
	0.22
	0.27
	–
	2.30
	8.92
	1.32
	1.72
	0.82
	29.08
	1.21
	100.17

	
	
	9
	12.81
	24.45
	3.14
	11.15
	2.69
	–
	1.38
	0.22
	0.45
	0.19
	1.76
	8.81
	1.37
	1.68
	0.86
	28.46
	1.09
	100.53

	
	
	10 к
	12.71
	24.74
	3.39
	10.21
	2.54
	0.29
	1.32
	0.26
	0.46
	–
	2.47
	8.84
	1.32
	1.62
	0.68
	28.16
	1.14
	100.13

	II/4
	135
	1 ц
	9.29
	23.09
	4.38
	13.76
	3.14
	0.32
	1.42
	0.38
	–
	0.33
	0.83
	8.73
	2.00
	1.66
	0.43
	29.10
	1.33
	100.18

	
	
	3
	7.91
	26.40
	4.16
	13.48
	3.29
	0.32
	1.45
	0.24
	–
	–
	0.50
	9.17
	2.51
	1.53
	–
	28.58
	1.04
	100.58

	
	
	8 к
	10.47
	30.56
	5.36
	11.57
	2.07
	–
	1.35
	0.42
	0.38
	0.47
	0.81
	6.50
	1.80
	2.14
	0.49
	24.43
	1.63
	100.48


Окончание табл. 2
	Типы
	№

зерна
	№ ан.
	La2O3
	Ce2O3
	Pr2O3
	Nd2O3
	Sm2O3
	Eu2O3
	Gd2O3
	Tb2O3
	Dy2O3
	Hо2O3
	Y2O3
	ThO2
	CaO
	UO2
	PbO
	P2O5
	SiO2
	Сумма

	II/4
	86
	1 ц
	9.74
	29.23
	3.55
	11.73
	2.43
	0.25
	1.42
	0.31
	0.42
	0.24
	1.92
	5.17
	1.48
	2.40
	0.25
	29.33
	0.63
	100.46

	
	
	2
	10.35
	30.40
	3.88
	11.53
	2.35
	–
	1.19
	0.32
	0.24
	–
	1.50
	4.75
	1.28
	2.01
	0.31
	29.73
	0.59
	100.44

	
	
	3
	9.28
	27.97
	3.68
	11.46
	2.44
	0.30
	1.49
	0.28
	–
	0.28
	1.54
	7.12
	1.55
	2.85
	0.31
	28.92
	0.70
	100.16

	
	
	4
	9.55
	28.25
	3.46
	11.00
	2.36
	0.23
	1.42
	0.27
	0.46
	–
	1.75
	6.61
	1.85
	2.85
	0.30
	29.43
	0.58
	100.37

	
	
	5
	9.35
	28.62
	3.68
	11.34
	2.61
	0.25
	1.45
	0.24
	0.38
	–
	1.65
	6.30
	1.71
	2.70
	–
	29.68
	0.65
	100.60

	
	
	6 к
	9.53
	29.02
	3.55
	11.64
	2.50
	0.24
	1.25
	0.27
	0.29
	–
	0.78
	6.50
	1.40
	2.68
	0.38
	29.68
	0.49
	100.20

	
	
	7 ц
	9.30
	28.37
	3.74
	11.25
	2.61
	0.40
	1.41
	0.28
	0.38
	–
	1.58
	6.47
	1.72
	2.55
	–
	29.48
	0.64
	100.21

	
	
	8
	9.45
	28.87
	3.52
	11.00
	2.40
	0.36
	1.37
	0.31
	0.52
	0.26
	1.37
	6.43
	1.89
	2.75
	–
	29.43
	0.65
	100.59

	
	
	10
	9.18
	29.01
	3.62
	11.02
	2.63
	0.37
	1.40
	0.32
	0.40
	–
	1.68
	6.30
	1.82
	2.71
	0.32
	29.42
	0.69
	100.89

	
	
	11
	9.58
	29.25
	4.00
	11.42
	2.62
	0.31
	1.34
	0.33
	0.36
	–
	0.84
	6.65
	1.27
	2.69
	–
	28.97
	0.55
	100.20

	
	
	12
	9.58
	28.99
	4.03
	11.65
	2.54
	0.32
	1.24
	0.28
	0.41
	0.26
	1.40
	5.58
	1.46
	2.31
	0.30
	29.43
	0.59
	100.36

	
	
	13 к
	10.15
	30.77
	4.03
	12.11
	2.25
	0.37
	0.98
	0.31
	0.29
	–
	1.39
	4.48
	1.25
	1.81
	–
	29.36
	0.59
	100.13

	II/5
	106
	1 ц
	6.22
	22.22
	3.15
	10.16
	3.62
	0.48
	1.89
	0.39
	0.46
	0.31
	2.16
	14.81
	4.24
	2.64
	0.28
	25.79
	1.63
	100.45

	
	
	2
	6.31
	23.13
	3.16
	10.21
	3.53
	0.33
	1.70
	0.32
	0.51
	0.32
	2.31
	13.82
	3.61
	2.47
	0.27
	26.73
	1.80
	100.51

	
	
	3
	7.46
	26.56
	3.49
	10.67
	2.95
	0.31
	1.66
	0.33
	0.32
	0.21
	2.30
	10.04
	2.66
	2.04
	–
	27.79
	1.38
	100.18

	
	
	4
	7.79
	26.56
	3.37
	10.43
	3.06
	0.41
	1.80
	0.31
	0.44
	0.23
	2.22
	10.24
	2.84
	1.96
	–
	27.65
	1.41
	100.72

	
	
	5
	7.69
	26.63
	3.54
	9.98
	2.96
	0.22
	1.61
	0.34
	0.27
	0.33
	2.08
	10.71
	2.70
	1.89
	0.38
	27.56
	1.46
	100.34

	
	
	6
	7.93
	26.53
	3.42
	10.63
	3.18
	0.28
	1.63
	0.31
	0.37
	0.33
	2.32
	9.54
	2.76
	1.79
	0.39
	27.82
	1.15
	100.38

	
	
	7
	6.85
	25.28
	3.45
	11.01
	3.49
	0.36
	1.69
	0.31
	0.49
	0.29
	1.62
	11.60
	3.83
	2.36
	–
	26.38
	1.59
	100.59

	
	
	8
	6.78
	23.79
	3.38
	9.90
	3.14
	0.39
	1.74
	0.31
	0.38
	0.36
	2.19
	13.80
	3.24
	2.63
	0.31
	25.86
	2.40
	100.60

	
	
	9
	8.14
	26.27
	3.66
	10.88
	2.93
	0.46
	1.51
	0.46
	0.55
	0.43
	1.81
	9.87
	1.92
	3.83
	0.26
	24.62
	2.51
	100.11

	
	
	10 к
	7.70
	24.60
	3.59
	10.93
	3.06
	0.33
	1.49
	0.34
	0.38
	0.27
	1.47
	11.26
	3.46
	2.10
	0.24
	27.15
	1.70
	100.07

	
	
	11 ц
	6.05
	22.57
	3.22
	10.54
	3.52
	0.34
	1.97
	0.38
	0.36
	0.29
	2.18
	14.39
	4.15
	2.77
	–
	25.53
	1.84
	100.10

	
	
	12
	5.82
	22.54
	3.45
	10.04
	3.38
	0.33
	1.93
	0.34
	0.71
	0.23
	2.81
	14.34
	3.66
	3.03
	–
	26.24
	1.85
	100.71

	
	
	13
	5.80
	22.11
	3.02
	9.82
	3.82
	0.40
	2.06
	0.44
	0.71
	0.27
	2.56
	14.60
	3.83
	2.83
	0.34
	25.71
	1.79
	100.11

	
	
	14
	6.00
	22.49
	3.48
	9.42
	3.25
	0.37
	1.94
	0.37
	0.64
	0.31
	2.71
	14.59
	3.80
	2.63
	0.30
	26.20
	1.83
	100.33

	
	
	15
	7.41
	26.80
	3.83
	10.23
	3.70
	0.39
	1.87
	0.35
	–
	0.21
	0.59
	12.47
	4.27
	2.07
	0.31
	24.77
	1.03
	100.29

	
	
	16 к
	6.47
	22.82
	3.36
	10.21
	3.33
	0.38
	1.72
	0.42
	0.39
	0.35
	1.70
	14.70
	4.35
	2.58
	0.29
	25.71
	1.67
	100.45

	
	
	17 ц
	7.48
	26.28
	3.84
	11.44
	4.05
	0.32
	1.70
	0.30
	–
	0.32
	0.59
	10.29
	3.65
	1.64
	–
	27.47
	1.16
	100.55

	
	
	19
	6.31
	21.90
	3.60
	10.23
	3.64
	0.26
	2.10
	0.41
	–
	0.29
	2.34
	13.01
	3.89
	2.82
	–
	27.46
	1.81
	100.07

	
	
	20
	4.79
	16.00
	1.96
	7.33
	1.66
	0.45
	0.90
	0.23
	–
	0.21
	0.88
	34.56
	2.01
	6.73
	0.41
	17.18
	5.17
	100.47

	
	
	21
	6.89
	23.10
	2.91
	9.56
	3.05
	0.41
	1.62
	0.34
	0.59
	0.32
	2.61
	14.71
	3.49
	2.80
	0.28
	25.99
	1.93
	100.62

	
	
	23
	9.31
	25.60
	3.99
	12.00
	1.85
	0.53
	1.66
	0.43
	0.65
	0.45
	2.19
	7.98
	1.67
	1.68
	0.32
	28.80
	1.35
	100.46

	
	
	24 к
	9.49
	32.33
	4.30
	10.67
	3.69
	0.35
	1.68
	0.37
	0.27
	0.27
	0.76
	8.75
	1.15
	1.66
	–
	22.31
	2.11
	100.17


Примечание. Положение точек анализов см. на рис. 1. Участки анализа в кристале: ц – центр, к – край, остальные точки находятся в промежутке; «–» – содержание элемента ниже предела обнаружения. Микрозонд JXA-733, аналитик Е. И. Чурин.
	[image: image2.jpg]




	Рис. 2.  Включения в кристаллах монацита: хаттонита (Ht), ураноторита (Ut), ксенотима (Xe), циркона (Zr), кварца (Q) в характеристическом излучении ThMα1, CeLα1, SiKα1, PKα1, YLα1, ZrLα.
а – зерно 135, б – зерно 106 ( рис. 1).


В иттриевых и кальцийсодержащих разностях выделено пять разновидностей: монацит-II/1, -II/2, -II/3, -II/4 и -II/5. Их объединяют близкие содержание ThО2 в пределах 7–11. 7 мас. % и значения Eu/Eu* до 0.5. Все остальные характеристики у них существенно различаются, поэтому в таблице они расположены по уменьшению отношений La/Nd и увязаны с содержанием иттрия. Ряд других разновидностей по результатам корреляционного анализа также были объединены в пары, но при этом их типоморфные свойства могут значительно различаться.

Таблица 3

Типоморфные свойства разновидностей монацита со складов ОГУ «УралМонацит»
	Типы
	№ зерна
	Физические свойства монацитов
	Средние содержания примесей, мас. %
	La/Nd
	Eu/Eu*
	Ce/Ce*
	Группы изоморфных

смесей

	
	
	
	Y2O3
	ТhО2
	UO2
	СаО
	PbO
	SiО2
	
	
	
	

	Монацит-I
	I/1
	87
	Крупные кирпично-красные пятнистые, непрозрачные, уплощенные, неправильной формы, много микровключений
	–
	17.75
	3.17
	–
	1.35
	5.29
	1.74
	1.07
	0.83
	––(La-Cе-Pr-Nd-Sm-P)–

–––(Eu-Gd-Tb-Но)–––
––––(Th-U-Pb-Si)–––

	
	I/2
	50
	Мелкие кирпично-красные, непрозрачные, удлиненно-призматические окатанные кристаллы, много микровключений
	–
	2.14
	0.60
	–
	–
	0.96
	1.73
	1.08
	0.91
	

	Монацит-II
	II/1
	8
	Мелкие оранжево-желтые прозрачные изометричные кристаллы
	<0.5
	8.59
	1.13
	0.1 
	0.53
	2.57
	1.67
	–
	1.07
	–––(La-Cе-Si)–––

–(Pr-Nd-Sm-Eu-Gd-Tb-Dy-Ho-Y-Ca-P-Th-U-Pb

	
	II/2
	34
	Мелкие кирпично-красные непрозрачные, изометричные окатанные кристаллы
	1.01
	9.16
	1.66
	0.80
	0.63
	2.07
	1.72
	0 .45
	0.88
	––(La)––(Cе-Pr-Nd-P)––

–(Sm-Eu-Gd-Tb-Dy-Y)––

–––(Th-U-Pb-Ca-Si)–––

	
	II/3
	5, 16
	Мелкие медово-желтые прозрачные изометричные и удлиненно-призматические кристаллы
	2.16
	9.21
	1.71
	1.45
	0.76
	1.01
	0.97
	0.46
	1.02
	–––(La-Cе-Si)–––

–(Pr-Nd-Sm-Eu-Gd-Tb-Dy-Ho-Y-Ca-P-Th-U-Pb)

	
	II/4
	86,

135
	Крупные коричневато-желтые полупрозрачные изометричные кристаллы и зерна неправильной формы
	1.39
	7.15
	1.68
	2.24
	0.27
	1.01
	0.78
	0.15
	1.04
	––(La-Cе-Pr-Nd-P)––

––(Sm-Eu-Gd-Tb-Dy-Но-Y-Th-U-Pb-Ca-Si)––

	
	II/5
	106
	Крупные кирпично-красные пятнистые, непрозрачные, уплощенные, неправильной формы, много микровключений
	1.98
	11.66
	2.39
	3.29
	0.19
	1.69
	0.68
	0.5
	1.17
	


Примечание. Размеры крупных зерен до 2.5 мм, мелких до 1-1.5 мм
Фракционирование РЗЭ в монацитах и их распределение в кристаллах

Фракционирование РЗЭ (или разделение) является основным свойством семейства лантаноидов, основанном на существовании индивидуальных свойств элементов. Фракционирование приводит к селективному обогащению минералов LnСе или LnY группами элементов. В структуре минералов эти группы разделяются на подгруппы элементов, комплексы которых избирательно входят в пирамиды роста разных простых форм и последовательно сменяют друг друга в процессе роста кристаллов. Крайней степенью фракционирования является отделение церия и европия в связи со сменой ими валентных состояний при колебаниях рН среды минералообразования.
Любой участок редкоземельного минерала представляет изоморфную смесь РЗЭ и элементов-примесей. Согласно физико-химической сущности образования изоморфных смесей, каждый слой в кристалле отличается от предыдущего и последующего содержанием изоморфных элементов, одни из которых являются для кристалла или отдельных его ростовых зон основными, другие второстепенными или примесными. Концентрация основного вещества уменьшается по направлению от центра роста кристалла к его периферии, а концентрация второстепенных компонентов – в обратную сторону (Серебренников, 1963). 
Изоморфные смеси редких земель в изученных монацитах были выделены при помощи корреляционного анализа. Анализировались как отдельные индивиды, так и группы зерен с близкими типоморфными свойствами (табл. 4, 5, 6). В монацитах одной разновидности в ряде случаев наблюдалось ослабление связей и, наоборот, они значительно усиливались в кристаллах с разными типоморфными характеристиками. Это еще раз доказывает, что разновидностей в концентратах значительно больше, нежели их удалось установить с помощью оптических и микрозондовых исследований. Анализы с типовыми корреляционными связями были обработаны вместе, что привело к усилению их коэффициентов до r = ±0.7–0.99 и подтвердило установленные закономерности. По составу смесей выделилось четыре типа монацита: 
	
	LnСе
	LnSm
	Примеси

	Монацит-I
	–––(La-Cе-Pr-Nd-Sm-P)––––––––(Eu-Gd-Tb-Но)–––––––––––(Th-U-Pb-Si)–––––

	Монацит-II/1, 3
	–––(La-Cе-Si)–––––––––––(Pr-Nd-Sm-Eu-Gd-Tb-Dy-Ho-Y-Ca-P-Th-U-Pb)––––––

	Монацит-II/2
	–––(La)–––(Cе-Pr-Nd-P)–––––(Sm-Eu-Gd-Tb-Dy-Y)–––––––(Th-U-Pb-Ca-Si)––––

	Монацит-II/4, 5
	–––(La-Cе-Pr-Nd-P)––––––––(Sm-Eu-Gd-Tb-Dy-Но-Y-Th-U-Pb-Ca-Si)–––––––––

	
	


Изоморфные смеси преимущественно представлены двумя подгруппами элементов: основное вещество формируют элементы LnСе группы, примесное – LnSm в сумме с Y и примесями Ca, Th, U, Pb. В отдельных случаях примеси обособляются в отдельную группу, что может быть связано микровключениями торийсодержащих минералов. Ряд элементов, таких как Lа, могут не иметь связей с соседними элементами, что в изученных монацитах отмечалось достаточно часто. Внутри изоморфных смесей связи положительные, но между собой они связаны обратно пропорциональной зависимостью. Составы смесей в разных типах монацита сильно различаются, что является дополнительной типоморфной характеристикой при выделении разновидностей монацита.
Таблица 4

Корреляционная матрица между содержаниями оксидов в монаците- 1/1

	
	La
	Ce
	Pr
	Nd
	Sm
	Eu
	Gd
	Tb
	Hо
	Th
	U
	Pb
	P

	Ce
	0.79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pr
	0.92
	0.62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nd
	0.75
	0.76
	0.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sm
	0.62
	0.34
	0.59
	0.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eu
	0.10
	-0.53
	0.43
	-0.40
	-0.08
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gd
	0.31
	-0.13
	0.47
	-0.06
	0.39
	0.74
	
	
	
	
	
	
	

	Tb
	0.16
	-0.11
	0.39
	-0.30
	0.29
	0.66
	0.54
	
	
	
	
	
	

	Hо
	0.64
	0.72
	0.66
	0.04
	0.56
	1.00
	0.35
	0.67
	
	
	
	
	

	Th
	-0.89
	-0.95
	-0.71
	-0.89
	-0.45
	0.38
	-0.01
	0.09
	-0.60
	
	
	
	

	U
	-0.87
	-0.92
	-0.69
	-0.91
	-0.43
	0.46
	0.05
	0.20
	-0.56
	0.96
	
	
	

	Pb
	-0.64
	-0.50
	-0.40
	-0.28
	-0.60
	0.12
	-0.37
	-0.16
	0.70
	0.68
	0.46
	
	

	P
	0.75
	0.84
	0.53
	0.96
	0.37
	-0.51
	-0.09
	-0.27
	0.04
	-0.94
	-0.92
	-0.47
	

	Si
	-0.89
	-0.91
	-0.71
	-0.91
	-0.46
	0.41
	-0.01
	0.13
	-0.47
	0.97
	0.98
	0.59
	-0.94


Примечание. По данным 23 анализов зерен 87, 50 и других аналогов уровень значимости при 0.95 r > 0.40. Жирным шрифтом выделена высокая степень связи при r ≥ 0.70.

Таблица 5

Корреляционная матрица между содержаниями оксидов в монаците-II/1 и -II/3

	
	La 
	Ce 
	Pr 
	Nd 
	Sm 
	Eu 
	Gd 
	Tb 
	Y 
	Th 
	U 
	Ca
	Pb
	P 

	Ce
	0.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pr
	-0.24
	-0.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nd
	-0.90
	-0.94
	0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sm
	-0.93
	-0.96
	0.24
	0.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eu
	0.04
	0
	0.11
	-0.24
	-0.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gd
	-0.87
	-0.96
	0.19
	0.94
	0.97
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tb
	-0.62
	-0.76
	0.05
	0.73
	0.70
	0.40
	0.76
	
	
	
	
	
	
	

	Y
	-0.79
	-0.88
	0.13
	0.76
	0.84
	0.55
	0.87
	0.72
	
	
	
	
	
	

	Th
	-0.53
	-0.47
	0.25
	0.57
	0.52
	-0.54
	0.45
	0.20
	0.09
	
	
	
	
	

	U
	-0.92
	-0.97
	0.25
	0.94
	0.98
	0
	0.98
	0.73
	0.87
	0.52
	
	
	
	

	Ca
	-0.86
	-0.95
	0.25
	0.90
	0.91
	0
	0.92
	0.72
	0.88
	0.42
	0.92
	
	
	

	Pb
	-0.62
	-0.70
	0.25
	0.67
	0.70
	-0.29
	0.65
	0.41
	0.55
	0.48
	0.69
	0.68
	
	

	P
	-0.94
	-0.86
	0.13
	0.85
	0.88
	0.08
	0.84
	0.61
	0.82
	0.40
	0.89
	0.86
	0.57
	

	Si
	0.91
	0.96
	-0.18
	-0.93
	-0.97
	-0.21
	-0.96
	-0.73
	-0.91
	-0.42
	-0.99
	-0.91
	-0.69
	-0.90


Примечание. По данным 32 анализов зерен 5, 8, 16 и других аналогов уровень значимости при 0.95 r > 0.35. Жирным шрифтом выделена высокая степень связи при r ≥ 0.70.
Таблица 6

Корреляционная матрица между содержаниями оксидов в монаците-II/4

	
	La 
	Ce 
	Pr 
	Nd 
	Sm 
	Eu 
	Gd 
	Tb 
	Dy  
	Hо 
	Y 
	Th 
	U 
	Ca
	Pb
	P 

	Ce 
	0.89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pr 
	0.65
	0.57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nd 
	0.66
	0.43
	0.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sm 
	-0.79
	-0.60
	-0.38
	-0.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eu 
	-0.42
	-0.42
	-0.45
	-0.21
	0.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gd 
	-0.87
	-0.76
	-0.48
	-0.65
	0.75
	0.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tb 
	-0.34
	-0.43
	0.05
	-0.31
	0.23
	0.22
	0.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dy 
	-0.23
	-0.22
	-0.40
	-0.47
	-0.15
	0.30
	0.17
	0.28
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hо 
	-0.40
	-0.47
	-0.01
	-0.32
	0.27
	0.21
	0.49
	0.66
	0.20
	
	
	
	
	
	
	

	Y 
	-0.58
	-0.59
	-0.68
	-0.66
	0.12
	0.26
	0.53
	0.27
	0.64
	0.31
	
	
	
	
	
	

	Th 
	-0.96
	-0.88
	-0.56
	-0.67
	0.77
	0.41
	0.86
	0.47
	0.24
	0.32
	0.53
	
	
	
	
	

	U 
	-0.75
	-0.71
	-0.45
	-0.63
	0.48
	0.35
	0.67
	0.61
	0.44
	0.47
	0.58
	0.77
	
	
	
	

	Ca
	-0.82
	-0.74
	-0.65
	-0.59
	0.65
	0.26
	0.69
	0.12
	0.08
	0.09
	0.36
	0.77
	0.51
	
	
	

	Pb
	0.11
	-0.08
	0.09
	-0.03
	-0.23
	-0.11
	0.29
	0.29
	0.08
	0.44
	0.05
	0.02
	0.05
	-0.1
	
	

	P2 
	0.53
	0.33
	0.02
	0.54
	-0.60
	-0.20
	-0.60
	-0.62
	0.17
	-0.43
	0.12
	-0.66
	-0.65
	-0.3
	0.1
	

	Si 
	-0.68
	-0.62
	-0.21
	-0.52
	0.56
	0.31
	0.66
	0.66
	0.28
	0.55
	0.43
	0.78
	0.82
	0.3
	0.1
	-0.83


Примечание. По данным 35 анализов зерен 106, 86, 135 уровень значимости при 0.95 r > 0.34. Жирным шрифтом выделена высокая степень связи при r ≥ 0.70.
Графики распределения групп элементов LnСе и LnSm по разным секторам в наглядной форме демонстрируют различие их составов: по La2О3 разница может составлять 0.5–4 мас. %, по сумме оксидов (Sm+Gd+Tb+Y)2О3 она может достигать 2 мас. % (рис. 3). Для большинства кристаллов присуща симметричность графиков, которая отражает наличие некоторого баланса состава, перераспределенного по секторам: уменьшение содержаний элементов в одном секторе компенсируется их повышением в другом. Резкие колебания концентраций La, возможно, вызваны вовлеченными в анализ микровключениями, которые существенно снижают основной состав лантаноидов (зерна 87, 106). Закономерностей по распределению легких и средних РЗЭ в кристаллах по напрвлению их роста не установлено: в одних секторах от центра к периферии происходит снижение концентраций элементов, в других, наоборот, их повышение, либо оба профиля закономерно меняются в одном направлении. Более ровное распределение лантаноидов имеют прозрачные монациты (зерна 5, 8, 16). Возможно, распределение лантаноидов в кристаллах генетически предопределено и может являться типоморфным признаком.
	[image: image3.jpg]13
|
*
6

13
6
/><

| |
N~ © /
o] o ho
o I [52]
I [=3 s
o (]
[0 (2]
@ n
]/
- I T & N~
~ ©w ® ~ 0 ™
= = L x X G 3
%008 e %098 €0Te
™

3epHo 87

® o~ - ~
0008 SO A+qL+PO+WS) %028 °0A+0L+PO+WS)

—

3epHo 5

1
%088 ‘tQ%e

3epHo 5

~ ©

%92080Z(A+dL+PD+WS)

©

-~

o

I

o

(9]

(o]

© ~—

r T
< Som ©
- -~

% 0®8d ‘€QZe
o

(o] -
©
-

o

X

[=%

[
(o]

~, ©
~ ©

% "088'C0Z(A+qL+PO+WS)

=} N ©
= ©
=
<
[3p]
© 2
o o
h (]
o (<]
=
Q
(]
™
=
- ~
-~ -
T T T T
™ o N~ < -~
© ~ © 0N « - - -
o088 €Oe %298 tOTeT
©
AN
°n @ »
o
=
©
=}
= ™
o
I (=]
o
()
(o2)
~
-

=
~

T T

- @ ﬁﬁ 5 4 3
T %008 C0A+AL+PO+WS) Y "0BEEQYA+GL+PD+WS)

Touyku aHanusoB oT LieHTpa K Kpalo 3epHa

Touyku aHanusoB oT LeHTpa K Kpalo 3epHa

—— npocpunb 2

—e— npocpmnsb 1





	Рис.  3. Графики распределения оксидов La и изоморфных смесей Sm-Gd-Tb-Y по секторам роста простых форм  в кристаллах монацита (см. рис. 1).


Причины фракционирования РЗЭ
Состав любого минерала представляет изоморфную смесь элементов, и в любом из них, представленном несколькими простыми формами, наблюдаются фракционирование состава – избирательное вхождение элементов или их комплексов в пирамиды роста простых форм в соответствии с адсорбционными свойствами граней. Когда говорят о фракционировании в редкоземельных минералах, то подразумевают прежде всего разделение единого семейства лантаноидов на группы, подгруппы и элементы и их избирательное накопление в процессе роста кристаллов.

Геохимическое своеобразие редких земель обусловлено эффектом «лантаноидного сжатия», результатом которого являются близость ионных радиусов и общность химических свойств. В силу этих особенностей лантаноиды участвуют во всех геологических процессах и совместно находятся в составе любого минерала или горной породы. В то же время существующие различия между РЗЭ усиливаются вместе с ростом величин ионных радиусов. Корректируется эта закономерность наличием внутренней периодичности в семействе лантаноидов, которая и определяет наличие двух основных групп в составе семейства РЗЭ: La – Gd и Gd – Lu. Причины вхождения гадолиния в обе группы объяснены ниже.
Конфигурация валентных электронов атомов лантаноидов может быть выражена общей формулой 4f0-145d0-16s2 (Глинка, 2008). По характеру заполнения внутренних 5d1 и 4f0-14 подуровней, лантаноиды в квантовой механике разделяют на подсемейство церия (Lа, Се – Gd) и подсемейство тербия (Tb – Lu). Устойчивую 5d1 оболочку имеют только три равноудаленных друг от друга элемента: Lа, Gd, Lu. Близко стоящие к ним элементы, через переменную степень окисления стремятся приобрести структуру, сходную с наиболее устойчивой электронной конфигурацией f-подуровня (4f0, 4f7, 4f14). При этом ион первого РЗЭ становится изоэлектронной парой с ионом второго (табл. 7). Так, Се4+ становится изоэлектронной парой Lа3+; Рr4+ образует пару с Се3+; Еu2+ и Tb4+ с Gd 3+; Yb2+ с Lu3+ (Серебренников, 1963). 
Таблица 7. 

Схема валентных состояний РЗЭ (Глинка, 2002)
	La
	Се
	Pr
	Nd
	Pm
	Sm
	Eu
	Gd
	Tb
	Dy
	Ho
	Er
	Tm
	Yb
	Lu

	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	4
	4
	
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	
	
	


Как мне представляется, каждое подсемейство ограничивается элементами с устойчивой валентностью (Lа – Gd) и (Gd – Lu), которые делят каждую группу на подгруппы по три и пять элементов в каждой: (La–Се–Pr) и (Nd–Pm–Sm–Eu–Gd); (Gd–Тb–Dy) и (Ho–Er–Tm–Yb–Lu). Существование подгрупп элементов с близкими свойствами определяет появление изоморфных смесей редких земель в минералах. Смена условий и генетические особенности минералообразования могут менять состав изоморфных смесей и существенно отличаться от идеальных групп элементов.
Состав изоморфных смесей РЗЭ в минералах определяется множеством причин: принадлежностью индивида к определенному классу минералов, генетическим типом минерализации и стадийностью процессов, составом магматических тел или участком локализации в гидротермально-метасоматических зонах, от рН и Еh среды минералообразования. Редкие земли, благодаря своим уникальным свойствам, можно отнести к важнейшим геохимическим индикаторам, их состав и распределение в минералах могут косвенно свидетельствовать об эволюции геологических процессов.

Заключение

Несмотря на огромное количество разновидностей монацита, все они имеют существенно цериевый состав редких земель, высокие содержания Th и U, одинаковый набор элементов-примесей и обилие микровключений уран-ториевых минералов. В то же время в акцессориях монацитовых концентратов крайне мало иттриевоземельных минералов – это ксенотим, самарскит-(Y) и фергусонит-(Y). Все эти особенности вместе с высокой степенью дифференцированности лантаноидов позволяют сделать предположение о преимущественно магматогенном генезисе изученных монацитов, первоисточником которого могли быть щелочные, субщелочные граниты и с ними связанные пегматиты. Монацитовый песок со следами окатанности индивидов, скорее всего, был извлечен из прибрежно-морских россыпей. 
Состав любого кристалла монацита, как и других редкоземельных минералов, образован несколькими изоморфными смесями, состоящими из редкоземельных элементов и примесей: основное вещество формируют элементы LnСе группы, примесное – LnSm в сумме с Y и примесями Ca, Th, U, Pb. Концентрации смесей связаны между собой обратнопропорциональной зависимостью. Пирамиды роста разных простых форм кристаллов различаются составом лантаноидов: основным (LnСе) и примесным (LnSm). Закономерностей по распределению в кристаллах элементов LnSm группы по направлению их роста не установлено. Данная небольшая работа выполнена на материале, не имеющем ни генетических характеристик, ни топографических привязок, и тем не менее она дает много новой информации о типохимических свойствах монацита.
Автор выражает благодарность В. И. Поповой за весьма полезные советы и консультации, Е. И. Чурину за выполнение аналитических работ. Особо хочется  поблагодарить директора ОГУ «УралМонацит» А. А. Михеева за предоставленную возможность и помощь в проведении исследований монацитовых концентратов. Работа выполнена по гранту РФФИ № 08-05-00361-а.
Литература

Глинка Н. С. Общая химия. 30-е изд., испр. М.: Интеграл-пресс, 2002. 728 с.

Пушкарева М. А. Разновидности монацита из концентратов ОГУ «УралМонацит» и признаки их выделения // Мат-лы Всеросс. молодежной науч. конференции. Минералы, строение, свойства, методы исследования. Миасс: УрО РАН, 2009. С. 245–248.
Репина С. А., Попова В. И., Баженова Л. Ф. Минералогия монацитовых концентратов ОГУ «УралМонацит» // Уральский минералогический сборник № 15. Научное издание. Миасс – Екатеринбург: УрО РАН, 2008. С. 17–26.

Серебренников В. В., Алексеенко Л. А. Курс химии редкоземельных элементов. Томск: Томский университет, 1963. 438 с.

Редкие металлы на мировом рынке. Книга 1. Металлы, имеющие собственные месторождения. Под ред. Т. Ю. Усовой. М.: ИМГРЭ, 2008. С. 83.
PAGE  
112

